СЕРТИФИКАТ

Продукт: Двуокись титана марки РК

# Производитель: Россия

| Показатели | Требования ТУ 301-10-020-90 |
| --- | --- |
| Массовая доля TiO2, %, не менее | 99,0 |
| Массовая доля рутила, %,не менее | 97,0 |
| Массовая доля Fe2O3, %, не более | 0,08 |
| Массовая доля SO3, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля P2O5, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля SiO2, %, не более | 0,15 |
| Массовая доля металл. железа, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля лет.веществ, %, не более | 0,20 |
| Величина удельной поверхности, см2/г | 3300-4600 |
| Остаток после мокрого просеивания на сите № 0056, %, не более | 0,2 |