| Двуокись титана пигментная “SUMTITAN R-206” |
| --- |
| Двуокись титана пигментная “SUMTITAN R-206” — TiO2 ТУ У 24.1-05766356-054:2005 Качественные характеристики марки SumTitan R-206: Наименование показателей и единицы измерения Норма Метод испытаний Массовая доля титана диоксида, %, не менее | 92,0 согласно ГОСТ 9808, п.5.2 Массовая доля рутильной формы, %, не менее 97,0 согласно ГОСТ 9808, п.5.3 Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более 0,2 согласно ISO 787/3, ISO 787/8 , ГОСТ 21119.2 разд.1,2., ГОСТ 9808, п.5.4 | Массовая доля летучих веществ, %, не более 0,5 согласно ISO 787/2, ГОСТ 21119.1, разд.2 рН водной суспензии 6,5 - 8,0 согласно ISO 787/9, ГОСТ 21119.3 Остаток на сите с сеткой 0045, % не более 0,01 согласно ISO 787/7, ISO 787/18, ГОСТ 21119.4, разд.1, ГОСТ 9808, п.5. Разбеливающая способность, условные единицы, не менее 1950 согласно ISO 787/17, ГОСТ 9529, разд.2 , ГОСТ 9808, п.5. Укрывистость, г/м2, не более 26 согласно ГОСТ 8784, ГОСТ 9808, п.5.8 Диспергируемость, мкм, не более | 14 согласно ISO 8780-4:1990 (E), ГОСТ 9808, п. 5.9 Белизна, условные единицы, не менее 96,0 согласно ISO 787/1, ГОСТ 9808, п.5.11 Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более 25,0 согласно ISO 787/5 Применение. Двуокись титана пигментная марки SumTitan R-206 используется для производства лакокрасочных материалов различных типов, в том числе лакокрасочных материалов и покрытий с высокими оптическими свойствами, повышенным глянцем, хорошей дисперсностью, повышенной устойчивостью к воздействиям света и погодных условий. Вид упаковки. Клапанные бумажные мешки по 25 кг на паллетах (вес нетто 1000 кг), одноразовые полипропиленовые контейнера типа "биг-бег" (вес нетто 625 кг). |