## LACOVYL® PB1702

LACOVYL® PB1702 - гомополимер винилхлорида с высокой константой Фикенчера, полученный методом микросуспензионной полимеризации. Обладает высокими механическими характеристиками, высокой текучестью при низком содержании пластификатора, прекрасной термостабильностью и высокой матовостью.

Области применения: напольные и стеновые покрытия, покрытия для тканей; матовый верхний слой линолеума, виниловые обои, изготовление пластизолей.

Смола РВ 1702 рекомендована к использованию в рецептурах с содержанием пластификатора 30-75 phr.

| Свойства | Метод измерения |  | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс вязкости | ISO/1628-2 |  | 165 мл/г |  |  |
| Константа Фикенчера | ISO/1628-2 |  | 79 |  |  |
| Содержание летучих компонентов (включая воду) | ISO 1269 |  | < 0.25% |  |  |
| Реологические свойства | Псевдопластичный |  |  |  |  |
| Вязкость по Брукфельду | Lacovyl PB 1702 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | ДОФ | 40 |  | 50 | 60 |
|  | Вязкость через 1 час | 20.0 |  | 10.0 | 4.5 |
|  | Вязкость через сутки | 30.0 |  | 12.0 | 5.0 |

Высокая дисперсность смолы РВ1702 позволяет использовать ее для нанесения тончайших покрытий высокого качества.

Пластизоли. Низкая вязкость LACOVYL® PB1702 позволяет применять эту смолу для производства слабо- и очень слабо пластифицированных а также высоконаполненных пластизолей.

Псевдопластичный характер течения пластизолей на основе РВ1702 дает возможность их применения в тех областях, которые предусматривают переработку пластизоля при высоких напряжениях сдвига, например – при высокоскоростном нанесении тонких покрытий.

Монолитные (компактные) покрытия. РВ1702 обладает высокой краткосрочной и долгосрочной термостабильностью, что особенно важно при производстве покрытий значительной толщины, требующих долгого нахождения в печи.

Высокая константа Фикенчера обеспечивает смоле высокую матовость, что позволяет применять РВ1702 для производства верхнего слоя напольных покрытий и покрытий для тканей. Кроме того, высокая константа Фикенчера обеспечивает готовым изделиям высокую механическую прочность.

Компаунды на основе РВ1702 не подвержены налипанию при желировании в нагревательном цилиндре.